## Slide 1: Le rôle de la stabilité en mécanique du défaut
24 Novembre, 2023
LJLL Paris

## Slide 2
Evolution d’une carrière de 1983 à 2023
Evolution du salaire de GF en fonction des années actualisée au mois de Décembre 2023
Calcul de l’inflation cumulée utilisant le Panier Insee
et donc excluant l’immobilier
Source: https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php

## Slide 4
Elasticité: l’absence de défauts
barre de longueur l encastrée à gauche et libre à droite
+ une CL dépendant du temps en :
déplacement traction
pas de poids
A chaque temps on résoud

## Slide 5
Endommagement 1d
bare de longueur l encastrée en
paramètre d’endommagement
module d’ Young
loi de Hooke
quasi-statique
Il manque un truc: par exemple un seuil
Pas assez
pour pouvoir dire plus
2ème principe
ou
principe d’Ilyushin
indépendant de d
densité d’énergie élastique
(le seuil)

## Slide 6
Résumons
(S)
Gradient flow
=equil.+seuil.
ineq. var.
conservation de l’énergie
= dernière égalité
irrev.

## Slide 7
- Si
est convexe, alors
ineq. var.
min. global de
(ex:plasticité)
Ici cela veut dire
concavité de
-Sinon problème
1. pas d’existence pour le cas de la traction quand
2. multiplicité des solutions pour des longues
barres pour le cas du déplacement
Quid d’une notion de stabilité?
Dans un voisinage de la solution, les états accessibles ont une énergie plus grande
stabilité globale
ineq. var.
Dès que l’endom. commence, localisation
Instable!
Conclusion: mauvais modèle sans borne sur l’endom.

## Slide 8
Endommagement brutal
Juste 2 états: sain (strong) et endommagé (weak)
En dimension>1, l’allongement devient:

## Slide 9
Le modèle
contrainte
déformation
fonction caractéristique mat. endom.
Comme avant on introduit
traction
reformulation:

## Slide 10
Essayons la min. globale
Au temps initial:
non convexe
relaxation: les minima sont ceux de
Pas de solutions
Y
weak
strong
:= ens. des tenseurs homogénéisés associés à

## Slide 11
Partant de 2 mat., on a une f.v. et une microstructure
Temps suivant:
? mauvais
mélanger mat. endom. avec résultat étape précédente en payant au maximum
en terme d’énergie dissipée la frac. vol. frac.
de mat. sain de l’étape précédente
- Existence:
!

## Slide 12
Mauvaise notion d’évolution relaxée
hiérarchie d’échelles
évolution trop haute
pas d’évolutions localement stables…

## Slide 13
Gradient d’endommagement
Ajoutons un terme
en .

## Slide 14
Le modèle:
η petit >0
Pas passionant per se, mais si on ajuste k par rapport à α (a small parameter) et on considère un pb. type Dirichlet:
Alors les min.
“convergent” dans
vers minimisateur de
static result
u’+
u’-

## Slide 15
Si on considère
solution de l’évolution avec alors
Le résultat ci-dessus n’est pas trivial.
A été démontré dans une variété de cadres dans les 20
dernières années. Reste non démontré dans le cas présent!
Qu’est-ce que cette évolution?
évolution limite
+
solution de

## Slide 16
Rupture fragile
Un modèle à interface

## Slide 17
Griffith
cisaillement anti-plan
Le bon cas:
convexe: alors évolution régulière.
Le cas générique:
a des parties convexes et concaves: instabilités là où concave
Introduisons un critère de stabilité local, ou global
Rare

## Slide 18
Minimisons, localement ou globalement
+ (conservation de l’énergie)
Libérons le chemin de fissuration
Instabilité immédiate en force!
Une force ajoute un terme en
un déplacement de corps rigide envoie l’énergie en

## Slide 19
C.L. en déplacement
min. globale
une notion plus faible d’évolution
L’initiation arrive toujours en temps fini car l’énergie élastique croit comme
min. locale
Existence?
Initiation génériquement impossible
en d’autres termes
la sol. élastique
est tjs méta-stable
x
identique à l’évolution limite
Γ

## Slide 20
La stabilité globale est bonne d’un point de vue numérique
discrétisation en temps avec un Euler implicite
Au temps
on itère en temps
min. alternée

## Slide 21
computed experiment (Shao et al.)
courtesy
B. Bourdin
Maybe numerical scheme does better than the theory?
Slab of glass at ambient temperature quenched in ice
p
a1
a2
a3
 | p | a | a1 | a2 | a3
Bahr etAl 1988 | ~.13 | ~.06 | ~.13 | ~.35 | ~.45
BB | ~.15 | ~.02 | ~.08 | ~.33 | ~.48

## Slide 22
courtesy B. Bourdin
2018
40 M-elements
4 K-processors
4 hours CPU
4 hours visualisation

## Slide 23
Plasticité à la Von Mises
Le cadre parfait, ou pas
l’équivalent solide de Navier-Stokes

## Slide 24
Le modèle (version scalaire) est bon
Comme avant on introduit
C’est une fonction convexe de
-Problème formellement équivalent à:
La stab. globale est la seule
à condition de réecrire les choses proprement et de relaxer la C.L.
remplacé par

## Slide 25
Pas d’unicité pour des C.L. mixtes
est unique, mais pas u(t)
Région de non-unicité
de solutions avec des parties Cantor si on le désire:

## Slide 26
En conclusion
On a besoin d’une notion de stabilité pour avoir des évolutions réalistes
Cette notion doit être structurelle et non locale
La métastabilité est trop difficile et inopérante
Le role de l’énergie cinétique?
Est-ce un remède à l’instabilité?
Même le modèle n’est pas clair
Questions
Les gens — après 1990
Plasticity : Babadjian, Dal Maso, Demyanov, De Simone, Giacomini, Marigo, Mora, Solombrino, Stefanelli…
Fracture : Babadjian, Bourdin, Chambolle, Conti, Dal Maso, Del Piero, Foccardi, Friedrich, Giacomini, Knees, Iurlano, Kumar, Larsen, Lazzaroni, Lopez-Pamies, Marigo, Negri, Ponsiglione, Toader, Truskinovsky, Zanini…
Damage : Allaire, Babadjian, Garroni, Iurlano, Jouve, Larsen, Marigo, Van Goethem, Rindler…
Rate Independence : Effendiev, Knees, Mielke, Levitas, Rossi, Rubicek, Savaré, Stefanelli,Theil, ….
Thermodynamics and. Ilyushin : Halphen, Marigo, Mielke, Quoc Son, Silhavy, …